铁路道砟参数

一、技术标准

根据《铁路碎石道砟》（TB/T2140-2008），采用既有线大修、维修用一级碎石道砟标准。

二、主要技术要求

1.道砟原料：碎石道砟应选用开山块石破碎，筛选加工生产，且颗粒表面全部为破碎面。

2.碎石道砟材质性能

| 性能 | 项目号 | 参数 | 一级道砟 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗磨耗、抗冲击性能 | 1 | 洛杉矶磨耗率（LLA）％ | 18＜LLA＜27 |  |
|  | 2 | 标准集料冲击韧度（IP） | 95＜IP＜110 |  |
|  |  | 石料耐磨硬度系数（K干磨） | 18＜K干磨≤18.3 |  |
| 抗压碎性能 | 3 | 标准集料压碎率（CA）％ | 8≤CA＜9 |  |
|  | 4 | 道砟集料压碎率（CB）％ | 19≤CB＜22 |  |
| 渗水性能 | 5 | 渗透系数（Pm）10-6cm/s | ＞4.5 | 至少有两项满足要求 |
|  |  | 石粉试模件抗压强度(σ)MPa（122111FFMMMMMMMMPMPMPa | ＜0.4 |  |
|  |  | 石粉液限（LL）％ | ＞2050 |  |
|  |  | 石粉塑液限（PL）％ | ＞11 |  |
| 抗大气腐蚀性 | 6 | 硫酸钠溶液浸泡损失率（L）％ | ＜10 |  |
| 稳定性能 | 7 | 密度（ρ）g/cm3 | ＞2.55 |  |
|  | 8 | 容重（R）g/cm3 | ＞2.50 |  |

3.道砟粒径级配

| 方孔筛孔边长mm | 25 | 35.5 | 45 | 56 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过筛质量百分率％ | 5-15 | 25-40 | 55-75 | 92-97 | 100 |
| 注：检验用方孔筛系指金属丝编制的标准方孔筛 |

4.颗粒形状和清洁度

4.1道砟的针状指数不大于20％，片状指数不大于20％。

4.2一级道砟中风化颗粒和其它杂石含量不应大于5％。

4.3道砟中粒径0.1mm以下粉末的含量不应大于1％。

三、供货范围

★道砟5000吨（其中1800吨采用汽运方式运至新集二矿铁路运输公司指定位置，300吨采用汽运方式运至新集一矿铁路运输公司指定位置，2900吨运送至铁路运输公司梁庄站货场），提供道砟质检报告。

四、检验标准

必须满足《铁路碎石道砟》（TB/T2140-2008）中既有线大修、维修用一级碎石道砟标准。