- 招标技术文件审核单

- 部门名称：生产技术部

| 工程 名称 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司矿用支护材料 （高强度可切割玻璃钢锚杆杆体、配套附件）采购项目 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 招标范围： 高强度可切割玻璃钢锚杆杆体规格型号：Φ27×2300mm，抗拉强度≥900MPa，剪切强度≥160MPa，玻璃钢托盘及螺纹承载力≥180kN，扭矩力≥220N•m；玻璃钢托盘：Φl70mm，允许偏差：±2mm，托盘厚度：15mm，允许偏差：±0.5mm，孔径：35mm，材质：玻璃钢；螺母规格、型号、尺寸应与锚杆杆尾螺纹匹配，其承载能力应不小于杆尾螺纹的承载能力，详见附件。 采购数量：高强度可切割玻璃钢锚杆2000套 |
| 部门负责人签字 |  |
| 分管领导签字 |  |

- 经办人：                              提交时间：2024.9.24

- 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司矿用支护材料

- （高强度可切割玻璃钢锚杆杆体、配套附件）

- 技

- 术

- 文

- 件

- 二〇二四年九月二十四日

- 一、执行规范和标准

- 中华人民共和国煤炭行业标准：MT/T1061-2008树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体及附件。

- 二、锚杆技术要求

1、规格型号：Φ27×2300mm。

2、材质：玻璃纤维增强塑料杆体。

3、技术要求：

①直径27mm全螺纹式玻璃钢锚杆：抗拉强度≥900MPa，剪切强度≥160MPa，玻璃钢托盘及螺纹承载力≥180kN；

②杆体外观应质地均匀，无气泡、无毛刺、无裂纹及其他影响强度的缺陷；

③扭矩力≥220N•m；

④锚杆杆体尾部结构为非金属材料的全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体；

- 三、锚杆托盘

规格型号：

玻璃钢托盘：Φl70mm，允许偏差：±2mm。

托盘厚度：15mm，允许偏差：±0.5mm。

孔径：35mm。

材质：玻璃钢

技术要求：

1、玻璃钢托盘孔尺寸：大于配套锚杆直径﹢3.5～﹢4mm；

2、玻璃钢托盘应保持下端面平整，不得出现开裂毛刺的情况；

3、玻璃钢托盘孔几何形状及力学性能应于玻璃钢锥形螺母匹配。

- 四、螺母

1、螺母规格、型号、尺寸应与锚杆杆尾螺纹匹配，其承载能力应不小于杆尾螺纹的承载能力；

2、锚杆应优先选用可快速安装工艺扭矩螺母，螺母应满足搅拌、安装的工艺要求，螺母打开后在拧紧螺母的过程中不应有阻尼现象；

3、锚杆螺母应采用锥形螺母；

4、玻璃钢螺母组装件承载效率系数不小于0.9。

- 五、其它要求

产品到场时应随附产品说明书、质量检验合格证、产品检验报告，产品第三方检测报告，并注明产品名称、规格型号、执行标准、生产日期、质检员代号、厂名、厂址。

- 其它未尽事宜，双方协商解决。