中煤华晋集团韩咀煤矿2021年4季度计划超细水泥采购项目技术要求

超细硅酸盐水泥

1、 化学指标：

1. 烧失量：3.0%； (2)三氧化硫：1.50%；

(3)氧化镁：4. 74%； (4)氯离子：0.016%。

2、 物理指标：

1. 凝结时间：初凝190min；终凝252min；

##### 强度：抗压强度：3d≥31.5MPa； 28d≥62. 5MPa； 抗折强度：3d≥5.7MPa； 28d≥9.5MPa

1. 粒径：

2000目D50≤3.5um D90≤6.5um

1. 保质期：超细水泥保质期不小于6个月