
**王家岭矿石英砂技术规格书**



**概述：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主** **要成分为是** **SiO₂, 石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状。硬** **度为7,性脆无解理，油脂光滑。密度2.65,堆积密度(1-20**

**目为1.6,20-200目为1.5)**

**用途：井下污水处理过滤或生活水净化**

**规格型号：2-4mm**

**主要技术指标：** 氧化硅 (SiO₂) 的含量/%

**氧化铁** **(Fe₂O₃)/%**

**氧化钾** **(K₂O)/%**

**氧化钠** **(Na₂O)/%**

**氧化铝** **(Al₂O)/%**

**99.76**

**0.02**

**0.02**

**0.01**

**0.01**