**王家岭矿椰壳活性炭技术规格书**

1、 用途：水质净化过滤或生活水净化

**2、** **主要技术指标：**

名称：椰壳活性炭

型号： D400-A

规格：10-20目、颗粒酸洗碳

主要原料：椰壳

碘值：≥1100

亚甲兰脱色力：≥10

强度：≥95

充填比重：0.45-0.55g/ml

PH 值：≤5

灰分：≤5

干燥减量：≤5

包装形式：25KG 袋装