
王家岭矿鹅卵石技术规格书



概述 ：

鹅 卵 石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰 、铜 、铝、镁等元素及化合物。

用途：井下污水处理过滤。

规格型号 ：60\*40\*40mm

主要技术指标：氧化硅 (SiO2) 的含量/% 抗压强度度

表面光洁度

要求大小尽量均匀整体圆润

≥95

≥ 600kg/m²

≥ 98